МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Инженерный институт

Кафедра «Электроснабжение»

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ И КОНСТРУКЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению контрольной работы

для студентов направления подготовки

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Черкесск, 2026

Структура и содержание контрольной работы

Задания охватывают все разделы учебной дисциплины. Каждый вариант состоит из 2 теоретических вопросов и 1 расчётно-инженерной задачи.

- Теоретическая часть: Подробное раскрытие двух теоретических вопросов варианта с использованием формул, схем, графиков и ссылок на актуальные нормативные источники.

- Расчётно-инженерная часть: Запись исходных данных (Дано), обоснованный выбор расчетных формул, последовательный подробный расчёт, обязательное указание единиц  измерения на всех этапах и итоговый инженерный вывод.

Выполнение контрольных работ  по разделам:

- Проводниковые материалы:

  - Металлы и сплавы с высокой и удельной проводимостью (медь, алюминий, сплавы сопротивления).

  - Расчеты сопротивления, температурных коэффициентов и выбор сечения проводников.

- Диэлектрические материалы:

  - Газообразные, жидкие и твердые диэлектрики (трансформаторное масло, керамика, полимеры).

  - Явления поляризации, пробоя и диэлектрических потерь в сильных электрических полях.

- Полупроводниковые материалы:

  - Собственная и примесная проводимость полупроводников.

  - Принцип работы базовых полупроводниковых структур.

- Магнитные материалы:

  - Магнитно-мягкие и магнитно-твердые материалы (электротехнические стали, ферриты, сплавы постоянных магнитов).

  - Построение и анализ кривых намагничивания и петли гистерезиса.

- Конструкционные материалы:

  - Стали, сплавы цветных металлов и композиты, применяемые в несущих частях электроустановок, корпусах машин и аппаратов.

- Оформление: Работа должна содержать титульный лист, содержание, ответы на теоретические вопросы, структурированные расчёты, а также упорядоченный список использованных  источников и нормативных документов.

Общие требования к оформлению и выполнению

Титульный лист: (Текстовый шаблон титульного листа)

(Все данные центрируются по верхнему краю, капсом, размер 14 пт, жирный)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Северо-Кавказская государственная акдемия»

(Обычный шрифт, 14 пт, по центру)

Инженерный институт

Кафедра «Электроснабжение»

(Смещение в центр страницы, крупный шрифт 24 или 16 пт, жирный)

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

(14 пт, по центру)

по дисциплине: «Электротехническое и конструкционное материаловедение»

(Блок данных выравнивается по правому краю, шрифт 14 пт, интервал 1)

)

Выполнил(а):

Студент(ка) ___ курса, группы _______

Заочной формы обучения

ФИО: ________________________

Шифр / Номер зачетки: __________

Проверила:

Должность/Ученая степень: ______

ФИО преподавателя: ____________

(По центру в самом низу страницы, 14 пт)

Черкесск, 2026

Текст оформляется в соответствии с требованиями нормоконтроля и стандартов для формул и списков литературы.

Основные правила оформления по ГОСТу:

- Шрифт: Times New Roman, стандартный размер — 14 пт.

- Поля страницы: Левое — 30 мм, правое — 15 мм, верхнее и нижнее — по 20 мм.

- Междустрочный интервал: Полуторный (1,5).

- Нумерация страниц: Титульный лист считается первой страницей, но сам номер («1») на нем не проставляется. Счет цифр на листах начинается со следующей страницы с цифры 2.

Рабочие программы, методические указания и фонды оценочных средств  можно найти на сайте  https://ncsa.ru/institutes/ii/eduRpd/13-03-02ES/

План-конспект контрольной работы по дисциплине «Электротехническое и конструкционное материаловедение»

Раздел 1. Строение вещества: виды химической связи и кристаллические решетки

1.1. Виды и особенности химической связи

Химическая связь определяется электронным строением атомов и силами межреберного (электростатического) взаимодействия.

- Ковалентная связь: Образуется за счет обобществления пар валентных электронов соседних атомов. Бывает полярной (между элементами с разной электроотрицательностью) и неполярной (между одинаковыми атомами). Характеризуется направленностью и насыщаемостью.

- Ионная связь: Возникает между атомами с большой разницей в электроотрицательности (обычно металл и неметалл). Происходит полный переход электрона от одного атома к другому с образованием катионов и анионов, которые удерживаются кулоновскими силами. Не обладает направленностью и насыщаемостью.

- Металлическая связь: Характерна для металлов и сплавов. Валентные электроны легко отрываются от атомов, образуя «электронный газ» (делокализованные электроны), который свободно перемещается между положительно заряженными ионами в узлах решетки. Связь ненаправленная и ненасыщаемая.

- Молекулярная связь (Ван-дер-Ваальсова): Обусловлена слабым межмолекулярным электростатическим притяжением постоянных или наведенных диполей. Характерна для газов в твердом состоянии, органических полимеров и жидких диэлектриков.

1.2. Кристаллическая решетка и ее дефекты

- Кристаллическая решетка: Пространственное периодическое расположение атомов или ионов в объеме твердого тела. По типу связи делятся на атомные (ковалентные), ионные, металлические и молекулярные.

- Дефекты строения решетки: Нарушения идеальной периодичности, влияющие на механические и электрические свойства:

  - Точечные: Вакансии (пустые узлы), межузельные атомы, примесные атомы (замещения или внедрения).

  - Линейные: Дислокации (краевые и винтовые), определяющие пластичность металлов.

  - Поверхностные: Границы зерен и блоков кристалла.

  - Объемные: Поры, микротрещины, включения других фаз.

Раздел 2. Свойства и особенности проводников

2.1. Классификация и базовые параметры проводников

- Металлы и сплавы: Проводники I рода. Обладают электронной проводимостью (ток переносится «электронным газом»). При повышении температуры их сопротивление растет из-за рассеяния электронов на тепловых колебаниях решетки.

- Электролиты: Проводники II рода (растворы и расплавы солей, кислот). Обладают ионной проводимостью. Прохождение тока сопровождается химическими изменениями (электролизом). При повышении температуры их сопротивление падает.

- Удельная проводимость (γ) и сопротивление (ρ): Связаны соотношением ρ= 1/γ). Определяют способность материала проводить электрический ток. Измеряются в Ом·м или Ом·мм²/м.

- Работа выхода электронов (Aв): Минимальная энергия, которую необходимо сообщить электрону для его удаления из объема металла в вакуум. Важна для процессов эмиссии в вакуумных и газоразрядных приборах.

2.2. Основные проводниковые материалы

- Медь и сплавы: Обладает высокой проводимостью (уступает только серебру). Применяется для кабелей, обмоток машин (марки ММ, МТ). Сплавы меди: латуни (с цинком) и бронзы (с оловом, алюминием, бериллием) — используются для пружинящих контактов благодаря высокой механической прочности.

- Алюминий: Легче меди в 3 раза, но имеет чуть большее удельное сопротивление. Применяется в воздушных линиях электропередач (ВЛ) в виде сталеалюминиевых проводов (АС).

- Железо (сталь): Имеет относительно высокое сопротивление. В электротехнике применяется как конструкционный материал, проводник для заземления, а также рельсов электрифицированного транспорта.

Раздел 3. Поляризация и диэлектрические потери

3.1. Виды поляризации диэлектриков

Поляризация — это процесс ограниченного смещения связанных зарядов в диэлектрике под действием внешнего электрического поля.

- Электронная: Упругое смещение электронных облаков относительно ядер. Происходит мгновенно (10-15с), без потерь энергии, характерна для всех диэлектриков.

- Ионная: Смещение противоположно заряженных ионов в узлах кристаллической решетки (характерна для кварца, керамики). Происходит быстро (10-13 с), без тепловых потерь.

- Дипольно-релаксационная (ориентационная): Поворот полярных молекул (диполей) в направлении поля. Сопровождается внутренним трением и диэлектрическими потерями (зависит от частоты и температуры).

- Электронно- и ионно-релаксационная: Смещение дефектных или слабосвязанных электронов/ионов под действием теплового движения и поля.

- Миграционная (структурная): Перемещение свободных зарядов в неоднородных материалах (слоистые диэлектрики) до границ раздела фаз.

3.2. Диэлектрические потери и электропроводность

- Природа диэлектрических потерь: Это электрическая энергия, рассеиваемая в диэлектрике в единицу времени в виде тепла при воздействии поля. Количественно выражается через тангенс угла диэлектрических потерь (tan ). Основные причины: потери на электропроводность (сквозной ток) и потери на релаксационную поляризацию.

- Электропроводность и состояние вещества: В отличие от проводников, ток в диэлектриках обусловлен перемещением малого числа ионов (в твердых и жидких) или ионов и электронов (в газах при ионизации). В твердых телах проводимость сильно зависит от влажности, температуры и наличия примесей.

Раздел 4. Пробой и тепловые свойства диэлектриков

4.1. Виды пробоя диэлектриков

Пробой — явление потери диэлектриком электроизоляционных свойств при превышении критической напряженности поля (электрической прочности Eпр).

- Пробой газа: Имеет чисто электрическую природу. Развивается за счет ударной ионизации электронами и образования электронных лавин. После снятия напряжения свойства газа полностью восстанавливаются.

- Пробой жидких диэлектриков: Зависит от степени чистоты жидкости. В чистых жидкостях протекает электрический пробой. В технических маслах пробой инициируется наличием влаги, пузырьков газов и твердых примесей (волокна, пыль), которые выстраиваются в проводящие мостики.

- Тепловой пробой: Развивается в твердых диэлектриках, если выделяющееся за счет диэлектрических потерь тепло превышает теплоотвод в окружающую среду. Приводит к лавинообразному разогреву и термическому разрушению (проплавлению, обугливанию) материала.

4.2. Классы нагревостойкости материалов

Определяют максимальную рабочую температуру, при которой изоляция может надежно служить в течение нормативного срока эксплуатации (ГОСТ 8865):

- Y (до 90 °С) — незащищенные волокнистые материалы (бумага, картон).

- A (до 105 °С) — те же материалы, пропитанные жидкими диэлектриками.

- E (до 120 °С) — синтетические органические пленки и смолы.

- B (до 130 °С) — материалы на основе слюды, асбеста, стекловолокна с органическими связующими.

- F (до 155 °С) — те же материалы на термостойких синтетических связующих.

- H (до 180 °С) — слюда и стекловолокно на кремнийорганических (силиконовых) связующих.

- C (свыше 180 °С) — чистая слюда, керамика, кварц, стекло, фторопласт.

Раздел 5. Виды, свойства и управление электропроводностью полупроводников

5.1. Классификация полупроводниковых материалов

- Простые полупроводники: Элементы IV группы таблицы Менделеева — кремний (Si) и германий (Ge). Кремний является базовым материалом современной силовой электроники.

- Сложные полупроводники: Бинарные и более сложные соединения (например, группы AIIIBV — арсенид галлия GaAs, группы AIIBVI — сульфид кадмия CdS), карбид кремния SiC.

5.2. Зависимость проводимости и типы носителей

- Зависимость от внешних воздействий: Проводимость полупроводников резко возрастает при увеличении температуры (терморезисторы), освещенности (фоторезисторы) и сильных электрических полей.

- Влияние примесей:

  - Собственная проводимость (i-тип): Обусловлена генерацией пар электрон-дырка в чистом кристалле.

  - Примесная проводимость: Введение микроколичеств примесей радикально меняет свойства.

- Типы проводимости полупроводников:

  - Электронная (n-тип): Создается введением донорной примеси (элементы V группы, например, фосфор P в кремний). Основные носители — электроны.

  - Дырочная (p-тип): Создается введением акцепторной примеси (элементы III группы, например, бор B в кремний). Основные носители — квазичастицы («дырки»).

5.3. Методы определения типа электропроводности

- Метод термозонда (метод термо-ЭДС): К полупроводнику прижимают холодный и горячий электроды. Из-за градиента температур возникает диффузия носителей от горячего конца к холодному. Измеряя знак потенциала на холодном конце, определяют тип проводимости.

- Эффект Холла: Измерение поперечной разности потенциалов (ЭДС Холла) у образца, помещенного в магнитное поле, при протекании через него электрического тока. Метод позволяет однозначно определить не только тип проводимости, но и концентрацию, а также подвижность носителей заряда.

Раздел 6. Магнитные материалы

6.1. Классификация магнетиков

Магнитные свойства оцениваются по значению относительной магнитной проницаемости μ(мю).

- Слабомагнитные материалы:

  - Диамагнетики (μ< 1): Намагничиваются против внешнего поля (медь, висмут, водород).

  - Парамагнетики (μ > 1): Слабо намагничиваются по направлению поля (алюминий, платина, кислород).

- Сильномагнитные материалы (μ >>1):

  - Ферромагнетики: Обладают спонтанным намагничиванием в пределах макроскопических областей — доменов (железо, кобальт, никель и их сплавы).

  - Ферримагнетики (ферриты): Неметаллические оксидные магнитные материалы. Обладают высоким удельным электрическим сопротивлением, что минимизирует потери на вихревые токи на высоких частотах.

6.2. Ферромагнитные свойства и характеристики

- Основная кривая намагничивания: График зависимости магнитной индукции B от напряженности внешнего магнитного поля H. Имеет нелинейный характер и участок насыщения Bs).

- Магнитная проницаемость (μ): Величина, показывающая, во сколько раз магнитное поле в материале сильнее, чем в вакууме. Различают начальную μ н и максимальную μ макс проницаемости.

- Явление гистерезиса и потери: При циклическом перемагничивании ферромагнетика график BH образует замкнутую петлю (петлю гистерезиса). Важнейшие точки: остаточная индукция Br и коэрцитивная сила Hc.

- Потери на гистерезис: Энергия, затрачиваемая на разворот доменов за один цикл перемагничивания, выделяющаяся в виде тепла. Пропорциональна площади петли гистерезиса. Для уменьшения потерь в трансформаторах и машинах используют магнитно-мягкие материалы с узкой петлей гистерезиса (электротехнические стали).

Этот конспект разделов можно использовать как основу теоретической части работы.

Для контрольной работы по дисциплине «Электротехническое и конструкционное материаловедение» рекомендуется использовать учебники, учебные пособия и нормативные документы, соответствующие направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Радченко, М. В. Электротехническое материаловедение : учебник для вузов / М. В. Радченко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 116 с.

2. Черепахин, А. А. Электротехническое и конструкционное материаловедение : учебник / А. А. Черепахин. — Москва : ИНФРА-М, 2017.

3. Коптева, А. В. Электротехническое и конструкционное материаловедение : учебное пособие / А. В. Коптева, И. Н. Войтюк. — Санкт-Петербург : Лема, 2016. — 175 с.

4. Черняев, В. В. Электротехническое и конструкционное материаловедение : учебное пособие / В. В. Черняев, А. Г. Щербинин. — Пермь : Издательство Пермского национального исследовательского политехнического университета, 2018. — 97 с.

5. Калиничева, О. А. Электротехническое материаловедение : учебное пособие / О. А. Калиничева, С. В. Бутаков, Н. Б. Баланцева. — Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2025. — 104 с.

6. Балькова, Т. И. Электротехническое материаловедение : учебник / Т. И. Балькова, С. М. Гайдар, А. М. Пикина ; под редакцией И. Г. Голубева и М. Ю. Карелиной. — Москва, 2023.

7. Серебряков, А. С. Электротехническое материаловедение. Проводниковые и магнитные материалы : учебное пособие / А. С. Серебряков. — Москва : РГОТУПС, 2006. — 140 с.

8. ГОСТ 22483. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров. — Использовать действующую редакцию.

9. ГОСТ 8865. Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация. — Проверить действующий статус и применимость.

10. ГОСТ IEC 60296. Жидкости для применения в электротехнике. Неиспользованные минеральные изоляционные масла для трансформаторов и выключателей. — Проверить действующую редакцию.

11. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). — Применимые главы по выбору проводников, изоляции и условиям эксплуатации электрооборудования.

В библиографии электронных изданий, фактически открытых через библиотечную систему, следует указывать электронный адрес и дату обращения.

Варианты заданий контрольной работы

Выбор варианта выполняется, по последней цифре студенческого шифра (зачетной книжки).

Вариант 1.

- Медь и алюминий как проводниковые материалы: электропроводность, механические свойства, достоинства, недостатки и применение в электрических сетях.

- Полупроводниковые приборы: принцип работы p-n-перехода, диода и выпрямительного устройства.

- Расчётная задача.

Для трёхфазной линии длиной 200 м рассматривается замена алюминиевого проводника медным при одинаковой нагрузке. Ток линии I А, линейное напряжение Uл В, cosφ. Сечения проводников: алюминий — 50 мм², медь — 35 мм². Принять ρAl и ρCu  Ом·мм²/м, температуру 20°C, одинаковую длину фазных проводников и пренебречь реактивным сопротивлением. Рассчитать сопротивление одной фазы, потери активной мощности ΔP и относительные потери по отношению к передаваемой активной мощности ΔP / P. Сравнить результаты и сделать вывод об эффективности замены.

Вариант 2.

  - Газообразные, жидкие и твёрдые диэлектрики: свойства, классификация и применение в электроэнергетике.

  - Магнитно-твёрдые материалы и постоянные магниты: коэрцитивная сила, остаточная индукция и применение в электрических машинах.

  - Расчётная задача.

Медный провод длиной 80 м должен проводить ток 80 А. Допустимое падение напряжения на участке составляет 4 В. Принять  ρ = 0,0175 Ом·мм²/м, температуру 20 °C, однофазную двухпроводную линию, одинаковое сечение прямого и обратного проводников и пренебречь реактивным сопротивлением. Определить минимальное расчётное сечение по условию падения напряжения ΔU = 2 • I • L• ρ / S и выбрать ближайшее большее стандартное сечение из ряда 10, 16, 25, 35, 50 мм². Отдельно указать необходимость проверки допустимого длительного тока и механической прочности.

Вариант 3.

- Собственная и примесная проводимость полупроводников. Донорные и акцепторные примеси, образование полупроводников n- и p-типов.

- Трансформаторное масло и полимерная изоляция: электрические характеристики, старение, увлажнение и условия эксплуатации.

- Расчётная задача.

Для магнитного материала площадь петли гистерезиса на графике B(H),  построенном в единицах СИ, равна Wг  Дж/м³  за цикл. Объём магнитопровода составляет V м³, частота перемагничивания  f Гц. Определить энергию гистерезисных потерь за один цикл и среднюю мощность гистерезисных потерь. Другими составляющими магнитных потерь пренебречь.

Вариант 4.

    - Кривая намагничивания ферромагнетика. Начальная магнитная проницаемость, техническое насыщение и факторы, влияющие на магнитные свойства.

    - Композиционные материалы в электроэнергетике: строение, механические и электрические свойства, преимущества и ограничения применения.

    - Расчётная задача.

Кремниевый резистор имеет длину L мм, площадь поперечного сечения S мм² и удельное сопротивление ρ Ом·м. Определить сопротивление образца и ток при приложенном напряжении 5 В, предполагая омический характер контактов и неизменность удельного сопротивления.

Вариант 5.

- Конструкционные стали и сплавы цветных металлов, применяемые в корпусах электрических машин, аппаратов и несущих конструкциях электроустановок.

- Металлические сплавы сопротивления и материалы с высокой проводимостью: сравнительная характеристика и применение в электрооборудовании.

- Расчётная задача.

Однофазный изоляционный элемент имеет ёмкость C мкФ, частоту f Гц, напряжение U кВ и тангенс угла диэлектрических потерь tgδ. Определить диэлектрические потери мощности по формуле P = ω • C • U² • tgδ, где ω = 2πf. Напряжение считать действующим значением.

Вариант 6.

    - Удельное электрическое сопротивление, температурный коэффициент сопротивления и влияние температуры на потери в проводниках.

    - Тепловые свойства диэлектриков и классы нагревостойкости электроизоляционных систем. Влияние температуры на ресурс изоляции.

    - Расчётная задача.

Между электродами находится твёрдый диэлектрик толщиной d мм. Пробой наступает при напряжении 20 кВ. Рабочее напряжение составляет 8 кВ. Определить пробивную напряжённость электрического поля Eпр, рабочую напряжённость Eраб и коэффициент запаса по напряжённости kз. Поле считать однородным, краевыми эффектами пренебречь.

Вариант 7.

- Электрическая прочность изоляционных материалов. Основные механизмы пробоя и факторы, определяющие пробивное напряжение

- Пробой диэлектриков в газах, жидкостях и твёрдых материалах. Влияние неоднородности электрического поля, температуры и влажности.

- Расчётная задача.

В выпрямительной схеме полупроводниковый диод при прямом включении имеет падение напряжения ΔU В. Через него протекает ток I А в течение 6 часов в сутки. Определить мгновенную мощность потерь P и энергию потерь за 30 суток при неизменном токе и заданной продолжительности работы.

Вариант 8.

- Полупроводниковые соединения типа AIIIBV: особенности свойств и применение в силовой электронике и оптоэлектронике.

- Электротехнические стали, магнитно-мягкие и магнитно-твёрдые материалы: характеристики и применение.

- Расчётная задача.

Для магнитопровода заданы средняя длина магнитной линии L м, площадь сечения S см², число витков катушки W и ток I А. При заданных условиях считать магнитную проницаемость относительной μr и постоянной. Определить напряжённость магнитного поля H, магнитную индукцию B и магнитный поток Φ, используя μ=4π•10⁻⁷ Гн/м.

Вариант 9.

- Петля магнитного гистерезиса. Остаточная магнитная индукция, коэрцитивная сила, магнитное насыщение и потери энергии за цикл перемагничивания.

- Собственная и примесная электропроводность полупроводников. Электронная и дырочная проводимость кремния.

- Расчётная задача.

Медный провод длиной L м имеет сечение S мм². Удельное сопротивление меди при 20° C принять ρ = 0,0175 Ом·мм²/м, температурный коэффициент α=0,004K⁻¹. Определить сопротивление провода при 20°C и 70°C, а также потери мощности при токе 100 А и температуре 70 °C.

Вариант 10.

- Классификация электротехнических материалов по электрическим и магнитным свойствам. Основные критерии выбора материалов для электроустановок.

- Поляризация диэлектриков и диэлектрические потери. Причины возникновения потерь в изоляции кабелей и силовых трансформаторов.

- Расчётная задача.

Стальная опорная пластина электроустановки шириной b мм, толщиной h мм и длиной L м испытывает центральную растягивающую силу F кН. Определить площадь поперечного сечения и нормальное напряжение σ. Если расчётное допускаемое напряжение составляет 120 МПа, оценить выполнение условия прочности. Собственным весом пластины пренебречь.